# Clinker Control Register - Line 3

| Time | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | LSF | SM | AM | C3S | C2S | C3A | C4AF | Liq_phase | F_CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | 21.56 | 5.38 | 4.15 | 63.60 | 2.18 | 91.62 | 2.26 | 1.30 | 49.26 | 24.65 | 7.24 | 12.63 | 28.27 | 1.37 |
| 08:00 | 21.60 | 5.36 | 4.11 | 63.75 | 2.10 | 91.76 | 2.28 | 1.30 | 49.50 | 24.58 | 7.25 | 12.51 | 28.08 | 1.32 |
| 09:00 | 21.54 | 5.44 | 4.14 | 63.51 | 2.18 | 91.48 | 2.25 | 1.31 | 48.54 | 25.13 | 7.41 | 12.60 | 28.44 | 1.29 |